Утверждаю

Председатель экспертной рабочей группы

____________М.В. Радченко

28 сентября  2017

##### КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРКИ

## КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Конкурс «Лучший электросварщик г. Барнаула» 2017 г.

- Требования карты  техпроцесса сборки и сварки:

| Вид (способ) сварки - ручная дуговая РД (111) | Сварной узел - Контрольное сварное соединение труб (КСС) |
| --- | --- |
| Наименование (шифр) НД по сварке - РД 153-34.1-003-01 | Вид деталей КСС - труба размеры - Ø133х10х125 мм количество - 2 шт. |
| Основной материал: индекс группы - М01; марка стали - Сталь 20 | Тип соединения - С17 по ГОСТ 16037-80 |
|  | Тип шва – СШ (BW) |
| Присадочные материалы (тип, марка, диаметр) - электроды: Э-50А: LB-52U, Ø 2,6 и 3,2 мм | Вид соединения – ос (bs), бп (nb), бз (ng) |
|  | Способ сборки КСС - в приспособлении на прихватках |
| Положение КСС при сварке неповоротное - Н45 (H-LO45) | Требования к прихваткам: - длина прихватки от 30 до 40 мм, - высота прихваток 3 - 5 мм, - количество 3 шт., - прихватки равномерно распределить по длине стыка |
| Сварочное оборудование - источник питания инверторного типа |  |
| Способ подготовки поверхности - механический |  |

### Карта эскизов контрольного сварного соединения (КСС)

| Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей | Конструктивные элементы сварного шва | Порядок сварки |
| --- | --- | --- |

### Технологические параметры сварки КСС

| Номер валика (шва) | Марка электрода | Диаметр электрода, мм | Род и полярность тока | Сила тока, Iсв, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прихватка | ЛБ-52У | Ø 2,6 | Постоянный, обратная | 65-80 |
| 1 проход (корень) | ЛБ-52У | Ø 2,6 | Постоянный, обратная | 65-80 |
| 2-4 проходы (2 заполняющий, 3-4 облицовочный) | ЛБ-52У | Ø 3,2 | Постоянный, обратная | 85-115 |

Последовательность операций  сборки и сварки КСС

| № п/п | Операция | Содержание операции и требования | Применяемый инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка КСС | Получить две заготовки трубы, произвести их осмотр, проверить геометрию подготовки кромок на соответствие карте эскизов КСС | Шаблон сварщика УШС-3 |
|  |  | Зачистить от края разделки кромок до металлического блеска наружную поверхность заготовок труб от ржавчины и загрязнений на расстояние не менее 20 мм, внутреннюю на расстояние не менее 10 мм | Металлическая щетка, напильник |
| 2 | Сборка КСС | Установить одну заготовку трубы в приспособление и зафиксировать поворотом винта | Приспособление для сборки КСС ОГТ.П.17.06.00.00М |
|  |  | Установить вторую заготовку в приспособление. При помощи скоб из проволоки Ø от 2,0 до 3,0 мм выставить зазор между заготовками и зафиксировать вторую заготовку поворотом винта. Удалить проволоку | Приспособление для сборки КСС ОГТ.П.17.06.00.00М, набор скоб из проволоки Ø от 2,0 до 3,0 мм |
| 2 | Сборка КСС | Выполнить 3 прихватки длиной 30 - 40 мм (п. 6.3. РД 153-34.1-003-01), равномерно распределив их по всей длине стыка. Электрод Ø 2,6 мм. | Приспособление для сборки КСС ОГТ.П.17.06.00.00М, сварочный пост для ручной дуговой сварки с источником питания инверторного типа |
|  |  | Очистить прихватки от шлака. Зачистить прихватки и свариваемые кромки до металлического блеска. Произвести осмотр стыка. | Крейцмейсель, зубило, молоток, металлическая щетка |
|  |  | Установить КСС на упоре стойки | Стойка для сварки КСС ОГТ.П.16.01.00.00М4 |
|  |  | Закрепить собранный узел на стойке в положении Н45 с помощью винтов | Стойка для сварки КСС ОГТ.П.16.01.00.00М4, инструмент |
|  |  | Проверить надежность закрепления КСС |  |
| 3 | Сварка КСС (30 мин.) | Выполнить сварку корневого шва. Электрод Ø 2,6 мм. | Стойка для сварки КСС ОГТ.П.16.01.00.00М4, сварочный пост для ручной дуговой сварки с источником питания инверторного типа |
|  |  | Зачистить корневой шов от шлака | крейцмейсель, зубило, молоток, металлическая щетка |
|  |  | Выполнить сварку 2-го (заполняющего) прохода с зачисткой от шлака после сварки. Электрод Ø 3,2 мм | Стойка для сварки КСС ОГТ.П.16.01.00.00М4, сварочный пост для ручной дуговой сварки с источником питания инверторного типа, крейцмейсель, зубило, молоток, металлическая щетка |
| 3 | Сварка КСС (30 мин.) | Выполнить сварку 3-го и 4-го (облицовочных) проходов с зачисткой от шлака после сварки каждого прохода. Электрод Ø 3,2 мм | Стойка для сварки КСС ОГТ.П.16.01.00.00М4, , сварочный пост для ручной дуговой сварки с источником питания инверторного типа; крейцмейсель, зубило, молоток, металлическая щетка |
| 4 | Слесарная | Раскрепить сваренный узел на и снять его со стойки. Зачистить участок основного металла на 100 мм в обе стороны от сварного шва, не доходя до границы сплавления (шва) на 10мм. | Стойка для сварки КСС ОГТ.П.16.01.00.00М4, напильник, зубило, молоток, металлическая щетка, крейцмесель |
|  |  | Околошовную зону шириной 10 мм зачистить с помощью ручного слесарного инструмента | Стойка для сварки труб ОГТ.П.16.01.00.00М4, напильник, зубило, молоток, металлическая щетка, крейцмесель |

Вниманию участников конкурса!

Устранение дефектов  на облицовочном шве  напильником, шлифовальным кругом,  зубилом, сваркой  не допускается.

- Нормативное время сварки  КСС 30 мин.

- Все действия конкурсанта после остановки секундомера (зачистка стыка и околошовной зоны от шлака и брызг металла, обмеры сварного стыка с помощью УШС – 3) в контрольное время сварки не входит.

### Требования к контролю качества:

4.1 Объем контроля -100%

| Метод контроля | Проведение в соответствии | Нормы оценки качества |
| --- | --- | --- |
| Визуальный и измерительный | РД 03-606 | РД 153-34.1-003-01 п.18.3, табл. 18.2 |
| Ультразвуковой | ГОСТ Р 55724 | РД 153-34.1-003-01 п.18.5.8, таб. 18.10 |

- Во время выполнения сборочно-сварочных работ конкурсантами должны соблюдаться правила охраны труда (использовать исправный инструмент, средства индивидуальной защиты, безопасные приемы труда).

| Разработали: | Инженер-технолог ОГС МЭС | Матвеев И.Н. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доцент кафедры МБСП | Мандров Б.И. |  |